# DIN EN 14411

Stalotec®

120 beige / 210 braun / 214 rot / 230 grau / 320 sandgelb

1100 / 1113 / 1115 / 1118 / 1120 / 3180

| 1. Biegefestigkeit/ Bending strength/ Résistance á la flexion/ Resistenza alla flessione/ Сопротивление изгибу Н/мм2 (EN ISO 10545-4): Mittelwert/ Average Value/ Valeur moyenne/ Valore medio/ Cреднее значение: | Ø 28 N/mm2 |
| --- | --- |
| 2. Wasseraufnahme/ Water absorption/ Absorption d’eau/ Assorbenze acqua/ Водопоглощение (EN ISO 10545-3): Mittelwert/ Average Value/ Valeur moyenne/ Valore medio/ Cреднее значение: | < 3 % |
| 3. Ritzhärte nach Mohs/ Scratch hardness of surface (Mohs scale)/ Dureté contre les rayures selons Mohs/ Durezza selerometrica sec. Mohs/ Твердость лицевой поверхности по Моосу (EN 101): kleinster Einzelwert/ minimum individual value/ plus petite valeur individuelle/ valore singolo minore/ не менее: | 6 - 7 |
| - Frostbeständigkeit/frost resistance/Résistance au gel/Resistenza al gelo/ Морозоустойчивость (EN ISO 10545-12): | erfüllt/ is required/ exigé/ richiesta/ выполнено |
| 5. Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten/ Resistance of surface abrasion for glazed tiles/ Résistance contre l´usure de surface pour carreaux émaillés/ Resistenza all´usara superticiale per piastrelle smaltate/ Сопротивление к износу глазури (EN ISO 10545-7): Gruppe/ Group/ Groupe/ Gruppo/ Группа: | < 275 mm3 |
| 6. Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten/ Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles/ Résistance chimique – sauf á l´acide fluorhydrique et ses combinaisons - pour carreaux/ Resistenza agli agenti chimici – ad eccezione dell´ acido fluoridrico e del suol composti / Сопротивление к кислотам и щелочам – за исключением жидких кислот и их соединений – (EN ISO 10545-13): | erfüllt/ is required/ exigé/ richiesta/ выполнено |
| Temperaturwechselbeständigkeit/Thermal shock resistance/Résistance contre le changement de température/Resistenza agli sbalzi di temperatura/ Устойчивость к перепадам температур (EN ISO 10545-9): | erfüllt/ is required/ exigé/ richiesta/ выполнено |
| 8. Thermischer LAK von Raumtemperatur (20°C) bis 100°C/ Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20°C) to 100°C/CE (coéfficient d´étirage) thermique température ambiante (20°C) jusqu´á 100°C/ Coefficiente di dilatazione in lunghezza a temperatura ambiente (20°C) fino a 100°C/ Термический коэффициент расширения в длину при температуре помещения 100° C в K-1 (EN ISO 10545-8): | < 80x10-7K-1 |
| 9. Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im naßbelasteten Barfußbereich/ Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas/ Groupes de classification pour revétements de sols anti-dérapants sur des secteurs humides pénétrés á pied nus/ Gruppi di valutazione per rivestimenti antisdrucciolevou i per pavimenti in zona dove si cammina a piedi nudi sul bagnato/Коэффициент защиты от скольжения во влажных зонах при ходьбе босиком (DIN 51 097): Gruppe/Group/Groupe/Gruppo/ Группа: | 1100 / 1113: B 1115 / 1118: B 1120: B 3180: C |
| 10. Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr Begehungsverfahren)/ Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure)/ Groupes de classification pour revétements de sols industriels á risques de glissement élevé (methode de marche)/ Gruppi di valutazione per rivestimenti di pavimenti industriali con elevato perlcolo di sdrucciolevouta´ (procedimento di controllo)/ Коэффициент защиты от скольжения в рабочих помещениях и зонах с повышенной опасностью скольжения (DIN 51 130): Gruppe/Group/Groupe/Gruppo/ Группа: | 1100 / 1113: R 11 1115 / 1118: R 11 1120: R 11 3180: R 12 – V 8 |

STRÖHER GmbH

i.V. Jochen Keil

Laborleiter

30.01.2009